Додаток В

Довідкові дані

Таблиця В.1 – Основні фізичні сталі

| Стала Планка, h | 6,62 . 10-34 Дж . с 4,14 . 10-15 еВ . с |
| --- | --- |
| Стала Больцмана, k | 1,38 . 10-23 Дж/K 0,86 . 10-4 еВ /K |
| Маса електрона, me | 9,106 . 10-31 кг |
| Заряд електрона, е | 1,602 . 10-19 Кл |
| Діелектрична проникність вакууму, εо | 8,86 . 10-14 Ф/см |
| Магнітна проникність вакууму, μо | 1,257 . 10-8 Гн/см |
| Швидкість світла, с | 2,99778 . 1010 см/с |

Таблиця В.2 –  фізичні властивості напівпровідникових матеріалів

| Параметр | Одиниця виміру | Ge | Si | GaAs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомний номер | - | 32 | 14 | - |
| Атомна (молекулярна) маса | - | 72,59 | 28,08 | 144,64 |
| Концентрація атомів, N | ат./м3 | 4,4 . 1028 | 5,0 . 1028 | 1,3 . 1028 |
| Стала гратки, d (за 300 К) | м-10 | 5,65 | 5,43 | 5,65 |
| Температура плавлення, Т | (С | 936,0 | 1412,0 | 1238,0 |
| Діелектрична проникність, ε | - | 16 | 12 | 10,9 |
| Ширина забороненої зони, Еg: | еВ |  |  |  |
| 0 К |  | 0,785 | 1,21 | 1,52 |
| 300 К |  | 0,67 | 1,11 | 1,43 |
| Концентрація носіїв заряду у власному напівпровіднику ni (300 К) | м-3 | 2,1 . 1019 | 1,5. 1016 | 8,9 . 1012 |
| Рухливість носіїв заряду за 300 К: | м2/(В.с) |  |  |  |
| електронів μn |  | 0,39 | 0,135 | 0,85 |
| дірок μр |  | 0,18 | 0,048 | 0,04 |
| Коефіцієнт дифузії за 300 К: | м2/с |  |  |  |
| електронів Dn |  | 9,3 . 10-3 | 3,5 . 10-3 | 2,2 . 10-2 |
| дірок Dр |  | 4,4 . 10-3 | 1,3 . 10-3 | 1,1 . 10-3 |

Таблиця В.3 – Формули для перерахунку параметрів чотириполюсника

|  | z | y | h |
| --- | --- | --- | --- |
| z | z11 z12 z21 z22 |  |  |
| y |  | y11 y12 y21 y22 |  |
| h |  |  | h11 h12 h21 h22 |

Таблиця В.4 –  Зв’язок між h-параметрами транзистора в різних схемах його  включення

|  | ; |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ; |

Таблиця В.5 –  Значення гіперболічних функцій ez  та erfc (z)

| z | ez | sh (z) | ch (z) | th (z) | erfc (z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0,2 | 1,221 | 0,201 | 1,020 | 0,198 | 0,777 |
| 0,4 | 1,492 | 0,411 | 1,081 | 0,380 | 0,572 |
| 0,6 | 1,822 | 0,637 | 1,185 | 0,537 | 0,396 |
| 0,8 | 2,226 | 0,888 | 1,337 | 0,664 | 0,258 |
| 1,0 | 2,718 | 1,175 | 1,545 | 0,762 | 0,157 |
| 1,2 | 3,320 | 1,510 | 1,811 | 0,834 | 0,897(10-1 |
| 1,4 | 4,055 | 1,904 | 2,151 | 0,885 | 0,477(10-1 |
| 1,6 | 4,953 | 2,376 | 2,578 | 0,922 | 0,236(10-1 |
| 1,8 | 6,050 | 2,942 | 3,108 | 0,947 | 0,109(10-1 |
| 2,0 | 7,389 | 3,627 | 3,762 | 0,964 | 0,468(10-2 |
| 2,2 | 9,025 | 4,457 | 4,568 | 0,976 | 0,186(10-2 |
| 2,4 | 11,023 | 5,466 | 5,556 | 0,984 | 0,689(10-3 |
| 2,6 | 13,464 | 6,695 | 6,769 | 0,989 | 0,236(10-3 |
| 2,8 | 16,445 | 8,192 | 8,253 | 0,993 | 0,750(10-4 |
| 3,0 | 20,086 | 10,018 | 10,068 | 0,995 | 0,221(10-4 |

Математичні вирази, які використовуються при розрахунках напівпровідникових приладів

При x (( 1 справедливі такі розкладання: